Изменение № 1 к ГОСТ 9480-2012

(первая редакция)

ОКС 91.060

Изменение № 1 к ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от               г.  №

Дата введения – 20   –   –

Титульный лист

После Технические условия заменить в следующей редакции:

« (EN 12057-2015, NEQ)

(EN 12058-2015, NEQ)

(EN 1468-2012, NEQ)

(EN 1468-2012, NEQ)

(EN 1469-2015, NEQ)

(EN 13501-1 2002-06, NEQ)

(EN 13373-2007, NEQ)».

Сведения о стандарте

После таблицы, пункт 4- заменить в следующей редакции:

- В настоящем стандарте учтены требования к размерам, методам определений и допускаемым отклонениям изделий следующих европейских стандартов:

- EN 12057-2015 Natural stone products (Изделия из натурального камня -Модульная плитка – Требования);

- EN 12058-2015 Natural stone products - Slabs for floors and stairs – Requirements (Изделия из натурального камня - Плиты для полов и лестниц – Требования);

- EN 1468-2012 Natural stone - Rough slabs – Requirements (Натуральный камень - Необработанные плиты – Требования);

- EN 1469-2015, Natural stone products - Slabs for cladding – Requirements (Natural stone products - Slabs for cladding – Requirements (Изделия из натурального камня - Плиты для облицовки – Требования);

- EN 13373-2007 Natural stone test methods – Determination (Методы испытания природного камня. Определение геометрических характеристик изделий).

- EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests; (Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов — Часть 1: Классификация с использованием данных испытаний по реакции на огонь;

Перевод с английского языка (еn).

Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ).

Содержание

Дополнить:    4.Упаковка

5.	Маркировка

3.Технические требования

Пункт 3.1.5. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

а) для слэбов по толщине								±1.0,

Пункт 3.1.5., п.п. в) изложить в редакции:

-	по толщине, %:								+25, 10;

Пункт 3.1.5., п.п. г) изложить в редакции:

- по толщине, %									+25, 10;

Пункт 3.2 изложить в редакции:

3.2.	Характеристики фактур лицевой поверхности

Пункт 3.2.1 изложить в редакции:

3.2.1. Облицовочные плиты могут иметь следующие виды фактур лицевой поверхности:

полированная — глянцевая поверхность с выявлением рисунка и структуры камня, полученная путем абразивной обработки с размером абразива 0-3 (мк, µ) и последующим полированием, без следов обработки предыдущей операции;

лощеная — гладкая матовая поверхность с выявлением рисунка камня, полученная путем абразивной обработки с размером абразива не грубее № 400, без следов обработки предыдущей операции;

тонкошлифованная — равномерно-шероховатая поверхность, полученная путем абразивной обработки тонкошлифовальным инструментом с размером абразива не грубее № 220, без следов обработки предыдущей операции;

среднешлифованная — равномерно-шероховатая поверхность, полученная путем абразивной обработки среднешлифовальным инструментом с размером абразива не грубее № 120, без следов обработки предыдущей операции;

грубошлифованная — — равномерно-шероховатая поверхность, полученная путем абразивной обработки грубошлифовальным инструментом с размером абразива не грубее № 60, без следов обработки предыдущей операции;

пиленая — неравномерно-шероховатая с высотой неровностей рельефа до 2.0 мм;

точечная (бучардованная) — равномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой до 5 мм;

рифленая («вельвет») — с непрерывными параллельными бороздами, направленными вертикально. горизонтально или по диагонали, с высотой рельефа до 5 мм и расстоянием между соседними бороздами 4—6 мм;

бороздчатая (кованая) — неравномерно-шероховатая, образованная мелкими параллельными прерывистыми бороздами с высотой рельефа до 2.0 мм;

бугристая — рельефная с равномерным чередованием бугров и впадин, с высотой рельефа до 50 мм при расстоянии между соседними буграми 20—40 мм.

скальная — рельефная, с чередованием плоскостей скола, образующих общее повышение рельефа к центральной части плит. Используется для толстомерных плит.

термообработанная — равномерно-шероховатая поверхность, полученная путем воздействия на камень газовой горелки с высокой температурой, со следами чешуйчатого шелушения и отслаивания от поверхности лещадных частиц размером до 30 мм и высотой рельефа до 10 мм;

гидроударная (акваджет) — матовая, равномерно шероховатая поверхность, полученная путем воздействия на камень водяной струи высокого давления с абразивом, с высотой рельефа до 5 мм;

«античная» (только для пород карбонатного состава) —со следами искусственного старения («ложное выветривание»): углубление или выпирание, сглаживание прожилков, твердых или мягких включений, завальцованность углов и т. п.);

пескоструйная — равномерно шероховатая поверхность, полученная путем воздействия на камень воздушной струи высокого давления с абразивом, с высотой рельефа до 2 мм;

рифленая; рубчатая поверхность образована параллельными полуцилиндрическими канавками, вырезанными в породе, с параллельным чередованием сглаженных бугров и впадин, расположенных волнистыми грядами, с высотой рельефа до 15 мм;

слоистая (колотая) — рельефная, иногда слабо волнистая, сохраняющая рисунок и рельеф межслоевой плоскости.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды фактур лицевой поверхности.

Ввести пункт 3.3: Наличие повреждений, который изложить в редакции:

3.3.1.	Плиты всех типоразмеров, за исключением плит, подвергнутых упрочнению, не должны иметь на лицевой поверхности видимых повреждений, сколов ребер и углов, трещин, каверн, раковин.

На плитах, подвергнутых упрочнению, допускаются трещины, каверны, раковины, заполненные клеящим материалом. Прочностные, декоративные и санитарные параметры таких плит должны соответствовать нормативным требованиям.

Примечание:

1) Каверны и раковины на углах, ребрах и лицевой поверхности плит из известняка-ракушечника, травертина и туфа не относятся к дефектам, если их размер не превышает 20 мм.

2) На плитах из травертина допускается наличие каверн и межслоевых раковин длиной и глубиной более 20 мм, если прочность плиты камня на растяжение при изгибе вдоль длинной стороны каверн для не полирующегося травертина составляет не менее 3 МПа, для полирующегося, соответственно, -5,8 МПа.

3.3.2.	 Для плит с «античной» фактурой лицевой поверхности допускаются сколы углов:

-длиной до 10 мм по ребру— не более 2 шт.;

-длиной до 5 мм по ребру— не более 3 шт.

Сколы по ребрам периметра плит длиной не более 5 мм— не более 5 шт.

3.3.3.	При производстве плит из травертина, известняка-ракушечника и туфа, применяемых для облицовки стен, допускается заполнение каверн и раковин на лицевой поверхности мастикой того же цвета, что и цвет природного камня, если при этом не ухудшаются эксплуатационные и декоративные свойства плит, что должно быть подтверждено испытаниями в специализированной лаборатории.

3.3.4.	Тыльная сторона плит должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины.

3.3.5.	 Для повышения эксплуатационных свойств плит допускается их упрочнение пропиткой синтетическими составами (эпоксидными, полиэфирными или другими с аналогичными свойствами), а также армирование тыльной поверхности плит полимерной, стекловолокнистой, углеволокнистой сетками, сотовой подложкой из пластмассы или дюралюминия и другими материалами, если при этом не ухудшаются декоративные и эксплуатационные свойства камня. Все имеющиеся на таких плитах трещины, каверны, раковины должны быть заполнены пропиточным составом, а их количество не регламентируется. Отсутствие снижения качества плит должно быть подтверждено испытаниями в специализированной лаборатории. При этом количество вредных химических веществ, выделяющихся из армированных плит, не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных органами санитарного надзора.

3.3.6.	Допускается, по согласованию с заказчиком, изготовление плит всех типоразмеров (кроме слэбов) с крепежными отверстиями, размеры число и расположение которых устанавливают в соответствии с проектом облицовки. Крепежные анкерные отверстия не должны просверливаться ударно-вращательными станками. Необходимо для этих целей использовать сверлильные станки с алмазными или твердосплавными (для карбонатных пород) коронками.

Допустимые отклонения фактического размещения крепежных отверстий от проектного не должны превышать:

- по длине и ширине плит, используемых при точечной облицовке, ± 2,0 мм, - - используемых на вентилируемых фасадах с подконструкцией ± 1,5 мм.

- по толщине плит с крепежными отверстиями в виде торцовой канавки (измеряют от лицевой поверхности) ± 1,0 мм.

Допустимые отклонения по форме цилиндрических крепежных отверстий в миллиметрах не должны превышать:

-  глубина + 3 / - 1 мм;

-  диаметр + 1 / - 0,5 мм;

- наклон от проектного: один угловой градус (10) на расстоянии 100 мм от поверхности плиты.

3.3.6. При использовании плит толщиной менее 30 мм в НВФ, возможность использования такого материала должна быть доказана натурными испытаниями (определение разрушающей нагрузки в монтажных отверстиях) и их сопоставлением с проектными значениями.

Пункт 3.3 Требования к сырью заменить на пункт 3.4 Требования к сырью в следующей редакции:

3.4.1.	Для изготовления облицовочных плит применяют горные породы, соответствующие требованиям ГОСТ 9479.

3.4.2.	При использовании плит в НВФ изделия должны иметь марку по морозостойкости не ниже F150. Повышение долговечности плит с маркой по морозостойкости ниже F150 с помощью защитных составов должно быть подтверждено в специализированной лаборатории.

3.4.3.	При использовании плит без защитного покрытия в контактах с зонами намокания или грунтовых вод, водопоглощение таких плит должно быть не выше 0,17%. Эффективность защитного покрытия должно быть подтверждено в специализированной лаборатории.

3.4.4.	Изделия из природного камня считаются пожаровзрыво-безопасным материалам при соблюдении следующих условий:

- природные камни, содержащие менее 1% по объему органических веществ или горючих минералов;

- природные камни, содержащие менее 0,65% по весу пирита (FeS2).

Пункт 3.4 Упаковка заменить на пункт 4. Упаковка в следующей редакции:

4.1.1.	Плиты перед упаковкой должны быть чистыми.

4.1.2.	Упаковка должна обеспечивать надежную, прочную, долговечную защиту облицовочных плит при хранении, транспортировании и выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Перемещение плит внутри упаковки должно быть предотвращено путем закрепления отдельных частей. Каждое упакованное место должно содержать плиты одного типоразмера, изготовленные из горной породы одного месторождения с одной фактурой лицевой поверхности.

4.1.3.	Упаковка должна иметь соответствующую массу и размер с учетом транспортных и подъемных средств; должны быть указаны верх и низ упаковки, а также возможность штабелирования.

4.1.4.	Поставщик должен обеспечить безопасность от загрязнения, вызванного упаковочными материалами, как во влажных, так и сухих условиях.

4.1.5.	Упаковка и ленты, которые могут окрашиваться и загрязнять плиты, не должны использоваться. Чувствительные полированные поверхности должны быть защищены соответствующими средствами (например, пластиковой фольгой). Продукты с едкими свойствами не должны использоваться.

4.1.6.	Для упаковки слэбов применяют деревянные или металлические поддоны и инвентарные рамы-кондукторы. Слэбы укладывают на поддоны вертикально с незначительным наклоном к центру с последующим закреплением упаковочными лентами или пленкой.

4.1.7.	Модульные и мелкоразмерные плиты упаковывают в деревянные ящики, ящичные поддоны, металлические разборные поддоны, футерованные резиной, карточные или пластиковые коробки. Плиты, упакованные в коробки, укладывают на поддоны или в контейнеры.

4.1.8.	Мерные плиты площадью до 1,5 м2 и длиной до 2 м упаковывают в деревянные ящики или ящики-поддоны. Плиты больших размеров укладывают на плоские поддоны с последующим обертыванием полиэтиленовой термоусадочной пленкой, формируя транспортный пакет.

4.1.9.	Толстомерные плиты толщиной до 60 мм, площадью поверхности до 1.5м2 и длиной до 1,5 м упаковывают в деревянные ящики или ящики-поддоны, плиты больших размеров укладывают на плоские поддоны с последующим обёртыванием полиэтиленовой термоусадочной пленной, формируя транспортный пакет. После упаковки модульных или мелкоразмерных плит в коробки, последние загружают на поддоны или в контейнеры.

4.1.10.	Плиты упаковывают лицевыми поверхностями друг к другу. Между лицевыми поверхностями полированных плит укладывают полиэтиленовую плёнку или другие мягкие материалы, исключающие царапание камня.

Пункт 3.5 Маркировка заменить на пункт 5. Маркировка, который изложить в следующей редакции:

5.1.1. Каждое упаковочное место должно сопровождаться этикеткой, на которой указывается:

- данные, необходимые для идентификации партии: номера контракта, номера договора поставки и т.п.;

- коммерческое и петрографическое наименование камня;

- виды и типоразмеры изделий в соответствии с п. 3.1;

- поставщик/производитель продукции;

- сокращенное наименование настоящего ГОСТ.

5.1.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

Пункт 4 Правила приемки заменить пунктом 6. Правила приемки, который изложить в следующей редакции:

6.1.	Плиты должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2.	Плиты принимают партиями. Партией считают суточный объем выпуска плит, изготовленных по одному заказу из горной породы одного месторождения с одной фактурой лицевой поверхности. Если суточный объем превышает или не достигает объема заказа, партией считают объем менее заказа.

6.3.	Для проверки соответствия качества облицовочных плит требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль.

6.4.	При приемочном контроле плит определяют:

- внешний вид (рисунок, цвет, структура);

- качество лицевой поверхности (фактура по 3.2.1);

- геометрические размеры и форму;

- дефекты (повреждения).

6.5.	Для проверки качества облицовочных плит от каждой партии отбирают плиты в количество указанном в таблице 1.

Таблица 1. Объем выборки

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число, шт. | Браковочное число, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| До 90 включительно | 5 | 0 | 1 |
| 91 - 150 | 8 | 0 | 1 |
| 151 - 280 | 13 | 0 | 1 |
| 281 - 500 | 20 | 0 | 1 |
| 501 - 1200 | 32 | 0 | 1 |
| 1201 - 3200 | 50 | 1 | 2 |
| 3201 - 10000 | 80 | 2 | 3 |
| 10001 - 35000 | 125 | 3 | 4 |
| Св. 35000 | 200 | 4 | 5 |

6.6.	Проверяемую плиту считают дефектной если она не соответствует хотя бы одному из требований настоящего стандарта, приведенных в 3.2.1. 3.3, 3.4, 3.5.1.

6.7.	Партию принимают, если число дефектных плит в выборе меньше или равно приемочному числу, и не принимают, если число дефектных плит больше или равно браковочному числу.

Партию, принятую по результатам выборочного контроля, дополняют изделиями без дефектов в количество, равном выявленному проценту дефектных изделий без увеличения заявленного объема партии.

6.8.	Партия изделий, не принятая в результате выборочного контроля, может быть разделена на несколько групп (но не менее 90 изделий), и для каждой новой группы изделий вновь проводят выборочный контроль. Группы изделий, не принятые в результате повторных проверок, принимают поштучно, при этом контролируют соответствие изделий тем требованиям, по которым партия не была принята. В партию добавляют количество бездефектных плит, равное количеству выявленного процента бракованных плит, без увеличения объема партии.

6.9.	Каждая партия поставляемых плит должна иметь сопроводительный документ, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя.

- номер и дату оформления документа,

- дату отгрузки,

- номер партии,

- вид, число плит в партии и их размеры,

- фактуру лицевой поверхности,

- коммерческое наименование камня,

- название месторождения (карьера),

- наименование горной породы, соответствие ГОСТ 9479,

- обозначение настоящего стандарта.

Облицовочные плиты из природного камня, применяемые в строительстве, должны иметь технический паспорт, содержащий сведения о физико-механических свойствах горной породы, из которой изготовлены плиты, по ГОСТ 9479, их эксплуатационных свойствах.

Пункт 5 Методы контроля заменить пунктом 7. Методы контроля, который изложить в следующей редакции:

  - Внешний вид (рисунок, цвет, текстура, структура).

Внешний вид плит, поставляемых потребителю, определяют визуально, сравнивая контрольные образцы, отобранные из партии плит, с эталонами, согласованными с заказчиком (архитектором проекта).

В качество эталонов и контрольных образцов используют плиты, каждая площадью не менее 0.09 м2, достаточно представительные по рисунку, цвету и структуре камня для конкретного месторождения. Фактура лицевой поверхности контрольных образцов должна соответствовать заказу. Число эталонных плит устанавливается в зависимости от числа декоративных разновидностей камня, имеющего вариации по цвету, рисунку, структуре и наличию характерных для камня вторичных структур (посторонние включения, полости, каверны, контрастные пятна, стилолиты и прожилки). Число контрольных плит при каждом испытании должно быть равным числу эталонов.

Плиты устанавливают на специальном стенде (см. рисунок 1) в положении, близком к вертикальному, в два ряда (ряд эталонов над рядом контрольными образцами) на уровне глаз контролера на расстоянии 2 метра от него. Освещение должно быть естественным, при этом дневной свет должен падать на поверхность плит под острым углом.

Эталонный образец не подразумевает строгого единообразия между самим образцом и фактическим предложением, всегда могут возникать естественные вариации.

На эталонном образце, с тыльной стороны, должны быть указаны наименование и адрес производителя или поставщика, а также коммерческое наименование камня, тип горной породы, из которого изготовлен образец.

Все видимые изменения, такие как посторонние включения, полости, каверны, контрастные пятна, стилолиты и прожилки, допускаются в той мере, в какой они типичны для камня и присутствуют на эталонных образцах.

Рис.1. Визуальная оценка внешнего вида облицовочных плит

1-эталонные образцы; 2-исследуемые образцы; 3-источник света (окно)

  - Качество лицевой поверхности

    - Качество лицевой поверхности для неполированных фактур может устанавливается визуально путем сравнения с качеством лицевой поверхности эталона (п.п. 5.2.1), либо, при необходимости, с помощью контактного измерителя шероховатости (профилографа-профилометра) по ГОСТ 19300 или аналогичного.

    - Качество полированных фактур определяется с помощью блескомера модели ФБ-2 по ГОСТ 896, IG 330, TMS-723, «BYK Gardner» или аналогичного указанным.

    - Геометрические размеры и форма

Для определения геометрических размеров и отклонений от плоскостности применяют:

- металлическую линейку длиной 1 м по ГОСТ 427 или ГОСТ В026;

- штангенциркуль с подвижными губками, с точностью измерения до 0,1 мм и измерительным диапазоном, равным размеру измеряемого изделия типа ШЦ-III-1000 - 0,1 или аналогичный;

- металлическую рулетку по ГОСТ 7502;

- металлический поверочный угольник 90° по ГОСТ 3749;

- набор щупов с набором пластин от 0,1 до 1,0 мм ГОСТ 882 или аналогичный;

- измерительную лупу с микрометрической шкалой ЛW-3-10 по ГОСТ 25706 или аналогичную.

    - При измерении геометрических параметров слэбов и плит неправильной формы измеряют наименьший описанный прямоугольник (брутто) и наибольший вписанный прямоугольник (нетто) с точностью до 1,0 мм для слэбов и с точностью до 0,1 мм для плит облицовочных. Коммерческий (торговый) размер плиты соответствует размеру нетто за минусом 30 мм по длине и ширине.

    - Отклонение от прямого угла граней плит определяют по двум диаметрально расположенным углам путем измерения просвета между торцевой гранью плиты и стороной угольника с помощью щупов. Результат пересчитывают на 1 м длины грани. Результатом измерения считают значение наибольшего просвета.

    - Для определения отклонения от плоскостности лицевой поверхности по периметру и диагоналям плиты накладывают металлическую линейку и с помощью набора щупов измеряю просвет, образованный поверхностью плиты и линейкой. Результатом намерения считают значение наибольшего просвета.

    - По требованию Заказчика могут дополнительно определяться другие показатели облицовочных плит.

    - Для плит, предназначенных на -экспорт, изготовитель должен определять показатели горной породы методами, указанными в договоре на поставку.

  - Дефекты (повреждения)

    - На плитах определяют наличие трещин, сколов, раковин, каверн, царапин и других повреждений. Особое внимание уделяется отсутствию загрязняющих пятен.

    - Для установления наличия или отсутствия микротрещин плиты протираются чистой мокрой тканью, не оставляющей волокон и не окрашивающей камень. Наличие микротрещин определяется по появлению темных полос влаги на камне перед его высыханием.

Пункт 6 Транспортирование и хранение заменить пунктом 8. Транспортирование и хранение, который изложить в редакции:

8.1.	Облицовочные плиты из камня транспортируют автомобильным, железнодорожным, водным, при необходимости воздушным транспортом в соответствии с правилами погрузки, крепления и перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

8.2.	Плиты транспортируют в ящиках, ящичных поддонах или транспортными пакетами, приспособленными для механизированной погрузки и выгрузки. При погрузке, выгрузке и транспортировании плит должны быть приняты меры, предохраняющие их от загрязнения и повреждения.

8.3.	Плиты хранят на предприятии-изготовителе и у потребителя в складских помещениях, предохраняющих плиты от повреждений, загрязнений и намокания. При хранении на складах без тары, плиты должны быть установлены на деревянные прокладки в близком к вертикальному положению, лицевыми поверхностями друг к другу. Между полированными плитами укладывают прокладки из дерева или другого не загрязняющего материала. Плиты из горных пород с маркой по морозостойкости F25 и ниже следует хранить в отапливаемых помещениях.

______________________________________________________________

УДК 691.21022.32-413.:006.354	ОКС 91.060                          NEQ

Ключевые слова. облицовочные плиты из природного камня, технические требования, методы контроля, правила приемки, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

______________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГУП ВНИПИИстромсырье

наименование организации

| Руководитель разработки | И.о. генерального директора | _______________ | А.В. Светляков |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Зав. Отделом облицовочных материалов из природного камня | _______________ | Н.И.Моторный |