| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 5494 – 202 проект, первая редакция |

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 99 «Алюминий», Обществом с ограниченной ответственностью «Волгоградская алюминиевая компания – порошковая металлургия» (ООО «ВАЛКОМ-ПМ»), Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	                      г. №          )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5494–95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным государственным органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й СТАНДАРТ | ГОСТ 5494 – 202 проект, первая редакция |

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 99 «Алюминий», Обществом с ограниченной ответственностью «Волгоградская алюминиевая компания – порошковая металлургия» (ООО «ВАЛКОМ-ПМ»), Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                  )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г.  №                  межгосударственный стандарт 
ГОСТ 5494 –           введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5494–95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

© Стандартинформ, оформление, 201_

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Технические требования	4

5 Требования охраны окружающей среды	8

6	Правила приемки	9

7 Методы испытаний	10

7.1 Отбор и подготовка проб.	10

7.2 Определение степени измельчения	10

7.3 Кроющая способность на воде	13

7.4 Определение массовой доли активного металла (алюминия)	15

7.5 Определение массовой доли жировых добавок	17

7.6 Определение массовой доли влаги	24

7.7 Определение массовой доли примесей	26

8 Требования транспортирования и хранения	26

9 Гарантии изготовителя	27

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т

______________________________________________________________________

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ

Технические условия

Pigmentary aluminium.

Specifications

______________________________________________________________________

Дата введения ―

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пудру алюминиевую, представляющую особо тонко измельченные частицы алюминия пластинчатой формы, применяемую в качестве пигментов широкого назначения: для светоотражающих, коррозионнозащитных, термостойких, декоративных красок, эмалей, лаков, шпатлевок и для производства газобетона.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.14 Система стандартов безопасности (ССБТ). Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности (ССБТ). Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.099 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.253–2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 892 Калька бумажная. Технические условия.

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 12697.2 Алюминий. Методы определения магния

ГОСТ 12697.6 Алюминий. Метод определения кремния

ГОСТ 12697.7 Алюминий. Метод определения железа

ГОСТ 12697.8 Алюминий. Метод определения меди

ГОСТ 13861 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ГОСТ 22551 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

ГОСТ 23148 (ИСО 3954-77) Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб.

ГОСТ 23683 Парафины нефтяные твердые. Технические условия

ГОСТ 24104 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия)

ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка.

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 3956 Силикагель технический. Технические условия.

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5044 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 5583 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7995 Краны соединительные стеклянные. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 3 Технические требования

3.1 Пудру алюминиевую пигментную изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Пудру изготавливают из первичного алюминия марки не ниже А5 по ГОСТ 11069 или его отходов, если по своему химическому составу они не ниже алюминия марки А5.

3.1.1 Выпускают пудру алюминиевую пигментную марок ПАП-1, ПАП-2 (далее – пудра) и пудру алюминиевую газообразующую марок ПАГ-1, ПАГ-2, ПАГ-3 (далее –пудра)

3.2 Пудра не должна содержать видимых невооруженным глазом любых примесей и слипшихся комочков, не рассыпающихся при легком прикосновении. По органолептическим показателям пудры должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели пудры

| Наименование показателей | Характеристики |
| --- | --- |
| Внешний вид | однородная масса без посторонних включений. |
| Цвет | серый матовый с металлическим блеском. |

3.3 По физическим свойствам и химическому составу пудра должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.

3.4 Пудру упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 26319 в металлические герметично закрывающиеся барабаны типа БТ II А1(А2) – 50 или БТOI А1(А2) – 50 по ГОСТ 5044. По согласованию с потребителем допускается упаковывать в другие виды барабанов, сертифицированных для грузов данного типа и обеспечивающие герметичность заполненных банок. Для предохранения от коррозии наружная поверхность барабанов должна быть окрашена. Барабаны, изготовленные из оцинкованной стали, допускается не окрашивать.

Банки со съемной крышкой снабжаются металлическими хомутами для фиксации крышки на банке. Дополнительно в замок металлического хомута вставляется фиксатор.

Таблица 2 – Физические свойства и химический состав пудры

| Наименование показателей | Марка пудры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюминиевая пигментная |  | алюминиевая газообразующая |  |  |
|  | ПАП-1 | ПАП-2 | ПАГ-1 | ПАГ-2 | ПАГ-3 |
| Степень измельчения, %не более (номера сеток по ГОСТ 6613) |  |  |  |  |  |
| остаток на сите № 008 | 1,0 | ― | 1,5 | 1,0 | ― |
| остаток на сите № 0056мм остаток на сите №0045мм | ― | 0,3 | ― | ― | ― |
|  | ― | 0,5 | ― | ― | 0,5 |
| Кроющая способность на воде, см2/г, не менее | 7000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Активный металл (алюминий), %не менее | ― | ― | 90 | 88 | 86 |
| Массовая доля влаги,% не более | 0,2 | 0,2 | ― | ― | ― |
| Массовая доля жировых добавок,% не более | 3,8 | 3,8 | 2,4 | 3,0 | 3,2 |
| Массовая доля примесей, %: не более |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe) Кремний (Si) Медь (Cu) Марганца (Mn) | 0,5 | 0,5 | ― | ― | ― |
|  | 0,4 | 0,4 | ― | ― | ― |
|  | 0,05 | 0,05 | ― | ― | ― |
|  | 0,05 | 0,05 | ― | ― | ― |
| Примечания 1 Порядок и периодичность производственного контроля готовых партий по показателям качества устанавливает изготовитель в программе производственного контроля, разработанной изготовителем продукции; 2 По требованию потребителя допускается изготовление и поставка продукции с показателями, отличными от установленных настоящим стандартом. |  |  |  |  |  |

3.5 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. На каждом барабане несмываемой краской (при помощи штампа, трафарета или бумажного ярлыка) должны быть нанесены:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и марка пудры;

- номер партии;

- масса брутто и нетто, кг;

- номер упаковочной единицы;

- дата изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

Знак опасности по ГОСТ 19433 основного подкласса 4.1 чертеж 4а; классификационный шифр группы 4112 по ГОСТ 19433; серийный номер ООН 1309 и наименование груза "АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК,ПОКРЫТЫЙ".

Манипуляционные знаки: «Беречь от влаги» и «Герметичная упаковка»; «Вверх» в соответствии с ГОСТ 14192.

Пример условного обозначения: «Пудра алюминиевая пигментная марки ПАП-1 по ГОСТ 5494–      ».

4 Требования безопасности

4.1 Ведение технологических процессов осуществляют в соответствии с технологическим регламентом на производство продукции. Для безопасной работы при производстве пудры, необходимо обеспечить максимальную механизацию всех технологических операций и герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры. С целью защиты от статического электричества всё оборудование должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

4.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм человека алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) относят к 3-му классу опасности. В условиях производства преимущественное агрегатное состояние ─ аэрозоль.

4.3 Пудра во взвешенном состоянии в атмосфере воздуха (аэрозоль) взрывоопасна, а в насыпном состоянии (аэрогель) – пожароопасная.

При наличии источника инициирования воспламенения аэрозоль алюминиевой пыли при концентрации выше нижнего концентрационного предела (НКПР) взрывается.

Пример ― горящие или накаленные тела, искрение от удара и трения, тепловые проявления химических реакций и механических воздействий, электрические разряды и т.д.

При этом осевшая в помещении алюминиевая пыль может перейти во взвешенное состояние и вызвать дополнительный, более сильный взрыв. НКПР алюминиевой пыли не менее 40 г/м3, ориентировочные значения показателей температуры воспламенения аэрозоля 540 °С, аэрогеля 320 °С. При взрыве аэровзвеси алюминиевой пыли максимальное давление взрыва достигает 0,8 МПа, при этом максимальная скорость нарастания давления взрыва составляет 35 МПа·с-1, а средняя – 25 МПа·с-1.

4.4 Показатели пожаровзрывоопасности определены в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

4.5 При работе с пудрой необходимо избегать пыления и скоплений осевшей пыли, не допускать наличия источников инициирования воспламенения.

4.6 При попадании в пигментную алюминиевую пудру воды возможно ее самовозгорание. Опасность возрастает по мере увеличения дисперсности пудры.

4.7 Производственные помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010 и должны быть оборудованы знаками пожароопасности по ГОСТ 12.4.026, средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.8 Для тушения пигментной алюминиевой пудры применяют: песок, полотно противопожарное для изоляции очага возгорания, сухие порошки глинозема, магнезита, обезвоженного карналлита и огнетушащие порошки на основе хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. Знак безопасности: «Запрещается тушить водой»

4.9 Для снятия статического электричества, технологическое оборудование должно иметь заземление, выполненное и обозначенное в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.14 и ГОСТ 21130.

4.10 Алюминиевая пыль не образует токсичных соединений при высоких температурах (условия пожара).

4.11 Необходимо соблюдать правила общей и личной гигиены и безопасности труда, избегать вдыхания пыли, попадания в глаза и на кожу. При работе следует применять средства индивидуальной защиты:

  - респираторы по ГОСТ 12.4.028 или ГОСТ 12.4.296;

  - пылезащитную одежду по ГОСТ 12.4.099 и ГОСТ 12.4.100;

  - очки по ГОСТ 12.4.253.

## 4.12 При вдыхании алюминиевая пыль обладает фиброгенным действием. Возможно развитие алюминоза легких, раздражение слизистых оболочек глаз, носа.

- 5 Требования охраны окружающей среды

  - Охрану атмосферы от выбросов вредных веществ при производстве и проведении работ с пудрой осуществляют в соответствии с природоохранным законодательством стран-участников Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации

  - С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке. Среднесуточная предельно допустимая концентрация в воздухе населенных мест (ПДКсс) – диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) – 0,01 мг/м3[1].

  - Предельно допустимая концентрация алюминия в воде:

  - водных объектов хозяйственно-питьевого и бытового водопользования (ПДКв) – 0,2 мг/л [2];

  - рыбохозяйственных водоемов (ПДКвр) – 0,04 мг/л [3];

  - для производственных целей (ПДКв) – 0,25 мг/л.

  - Отходы при производстве, должны быть минимизированы. Некондиционную продукцию, алюминий содержащие остатки, которые могут образовываться в процессе производства пудры, возвращают в производство. Ликвидацию отходов в установленном порядке обеспечивают в соответствии с технологическими правилами и рекомендациями.

  - Воздействие на окружающую среду может происходить при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, взрыв, наводнение).

  - При соблюдении правил хранения и транспортировки пудра не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Правила приемки

  - Пудру принимают партиями. Партия должна состоять из пудры одной марки и массой не более 5 т. и сопровождаться одним документом, содержащим:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и марку пудры;

- номер партии;

- массу нетто и брутто партии, кг;

- количество упаковочных единицы в партии, шт;

- результаты испытаний;

- дату изготовления;

- обозначение стандарта, по которому изготавливается и идентифицируется продукция;

  - Верификацию упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта проводят сплошным контролем.

6.2.1 Для проверки соответствия физико-химических показателей пигментной алюминиевой пудры требованиям настоящего стандарта от партии отбирают выборку в соответствии с таблицей 3. Пигментную алюминиевую пудру, находящуюся в каждом отобранном барабане, проверяют на соответствие требованиям п. 3.2 и п. 3.3.

Таблица 3 – Объем выборки пудры

| Количество барабанов, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В партии | В выборке | В партии | В выборке |
| 1-6 | все | 41-50 | 16 |
| 7-10 | 7 | 51-60 | 17 |
| 11-15 | 9 | 61-70 | 18 |
| 16-20 | 11 | 71-100 | 19 |
| 21-25 | 12 | 101-120 | 20 |
| 26-30 | 14 | 121-200 | 21 |
| 31-40 | 15 | 201-300 | 22 |

6.3 Изготовитель (по результатам приемки) оформляет документ, в котором удостоверяет соответствие качества каждой партии пудры требованиям, указанным п.3.2, п.3.3. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии пудры. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

- 7 Методы испытаний

- 7.1 Отбор и подготовка проб.

7.1.1 Пробы отбирают в соответствии с ГОСТ 23148. Отбор образцов в выборку осуществляют методом случайного отбора из разных мест партии.

7.1.2 Полученную среднюю пробу делят на две равные части. Одну часть передают в лабораторию для проверки соответствия требованиям п. 3.2, 3.3, а другую упаковывают в плотно закрывающуюся тару. Способ упаковывания пробы должен обеспечивать сохранение свойств пудры. На каждой упаковке должно быть указано: марка пудры, номер партии, дата отбора. Хранят в отделе технического контроля предприятия в течение трех месяцев, со дня отгрузки потребителю, на случай возникновения разногласий в оценке качества.

  - Определение степени измельчения

    - Сущность метода

Определение гранулометрического состава Метод основан на мокром механическом рассеве пробы с использованием контрольных сит и определяют частицы размером более чем 0,08 мм и частиц размером от 0,045 до 0,056 мм. Чем меньше масса частиц, оставшихся на сите, тем выше степень измельчения алюминиевой пудры.

7.2.2 Аппаратура и реактивы:

- весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 или по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,01 г.;

- контрольные сита с сетками №008, 0056, 0045 по ГОСТ 6613 с диаметром не более 120 мм, высотой не более 50 мм;

- чашки типа ЧКЦ по ГОСТ 25336 вместимостью 1000 см³;

- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 82(±3)°С;

- кисточка мягкая;

- калька по ГОСТ 892;

- 10% водного раствора с поверхностно активным веществом (ПАВ). В качестве ПАВ могут быть использованы синтетические моющие средства(СМС): жидкое мыло, моющее средство для мытья посуды.

Допускается использование других вспомогательных средств измерений, устройств, материалов и реактивов аналогичного назначения, технические и метрологические характеристики которых не уступают указанным. Средства измерений должны быть поверены.

- 7.2.3 Проведение испытания

Навеску пудры в количестве 1 г, помещают на сито с сеткой № 0,045 мм. Сито, погружая и поднимая в первой промывной емкости, позволяют фракции менее 45 мкм пройти сквозь сито. Затем кисточкой без сильного нажима добиваются просеивания большей части пудры в этой же емкости.

Частички пудры, налипшие на кисточку, смывают под проточной водой в первую емкость. Так же перед промывкой сита во второй емкости необходимо с обечайки и с нижней части сита смыть водой пудру.

Далее сито переносят в следующую емкость. Операцию повторяют и последующих (при необходимости) емкостях без применения кисточки до тех пор, пока остаток на сите (на глаз) не станет постоянным.

Окончание просеивания определяют следующим образом: в емкости с проточной водой без мыльного раствора не должны содержаться частицы алюминиевой пудры. После просеивания сито переносят на чистый поддон, дают стечь остатку воды и помещают сито в сушильный шкаф.

В сушильном шкафу сито высушивают до постоянной массы при температуре + 82 (± 3)°С в течение 1 часа и после охлаждения остаток на сите количественно, с помощью мягкой кисточки, переносят в лодочку и взвешивают.

7.2.3.1 Навеску алюминиевой пудры 1 ( ± 0,001) г, помещают на сито с сеткой № 0,056 мм и повторяют все операции, описанные п.4.3.2.

7.2.3.2 Определении остатка на сите с сеткой № 0,08 мм проводят аналогично.

- 7.2.4 Обработка результатов

Массовую долю фракций Хn, %, вычисляют по формуле:

(1)

где m –  остаток на сите, г;

m1 – навеска пудры, г.

За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости: абсолютное расхождение между двумя параллельными результатами измерений массовой доли частиц (степени измельчения), полученными в условиях повторяемости, при доверительной вероятности 95% не превышает предела повторяемости (сходимости), указанного в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика погрешности результатов анализа

| Диапазон измерений,% | Предел повторяемости(абсолютное расхождение между двумя последовательными определениями в условиях повторяемости) при P=0,95, r, % |
| --- | --- |
| Менее 0,30 | 0,07 |
| От 0,30 до 0,50 включ. | 0,12 |
| От 0,50 до 1,00 включ. | 0,25 |

7.2.5 Метрологические характеристики метода

При соблюдении всех регламентированных условий значения показателей точности и прецизионности результатов измерений массовой доли частиц ситовым методом при доверительной вероятности 0,95 не превышает значений, приведенных в таблице 5.

- 7.3 Кроющая способность на воде

7.3.1 Сущность метода

Определении площади покрытия, которую может покрыть ровным слоем определенное количество пудры.

7.3.2 Средства измерений и реактивы:

- весы лабораторные, класс точности II г по ГОСТ 24104 или по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,001 г;

- линейка измерительная по ГОСТ 427;

- вода дистиллированная или депонированная, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 6709;

- сосуд прямоугольной формы с гладкими полированными кромками. Сосуд имеет четыре винта для регулирования горизонтального уровня. Размеры сосуда 650х200х100 мм;

- пластинки стеклянные, пластмассовые или из оргстекла длиной 300 мм, шириной 20 мм - 2 шт;

- кисточка мягкая;

- парафин твердый по ГОСТ 23683;

Допускается использование других средств измерения (приборов, мерной посуды и т.д.), реактивов, материалов и оборудования с аналогичными метрологическими и техническими характеристиками.

Таблица 5 – Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и нормативы контроля

| Диапазон измерений, % | Показатель повторяемости (абсолютное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr | Показатель внутрилабораторной прецизионности (абсолютное среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности), σR | Показатель правильности (границы абсолютной систематической погрешностипри P=0,95),± Δс, % | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при P=0,95), ± Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Менее 0,3 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,1 |
| От 0,3 до 0,5 включ. | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,2 |
| От 0,5 до 1,0 включ. | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,3 |

7.3.3 Подготовка к испытанию

Верхние кромки прямоугольного сосуда и боковые кромки стеклянных пластинок натирают парафином и полируют мягкой тканью. Сосуд заполняют дистиллированной водой так, чтобы уровень воды был несколько выше кромки сосуда. При помощи регулировочных винтов сосуд устанавливают строго горизонтально.

7.3.4 Проведение испытания

Навеску пудры 0,05-0,1 (±0,001) г, равномерно рассыпают совочком из алюминия или другого неискрообразующего материала на поверхности воды, ограниченной двумя пластинками. Пудру распределяют по поверхности воды мягкой кисточкой. Сдвигая и раздвигая пластинки, добиваются такого положения, чтобы вся ограниченная ими поверхность воды в сосуде была покрыта сплошным ровным слоем пудры без просветов, морщин и складок.

Поверхность воды, покрытую сплошным слоем пудры, измеряют линейкой.

7.3.5 Обработка результатов

Площадь, покрытую пудрой на воде(ППВ) S1, см2/г, вычисляют по формуле (2).

S1=Fm,	 (2)

где F — измеренная площадь, см2;

m — навеска пудры, г.

За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости: абсолютное расхождение между двумя параллельными результатами измерений не более 5% полученными в условиях повторяемости

- 7.4 Определение массовой доли активного металла (алюминия)

7.4.1 Сущность метода состоит в том, что массовую долю активного алюминия определяют косвенным способом. Метод заключается в измерении объема выделяемого водорода в процессе взаимодействия частиц алюминиевой пудры с гидроокисью натрия, и расчете массового содержания активного алюминия с использованием температурных поправок.

7.4.2 Средства измерений и реактивы:

- кальциметр КОУК (приведен на рисунке 1), номинальная вместимость бюретки 250 дм3. Цена наименьшего деления -1 дм3;

- весы лабораторные, класс точности II г по ГОСТ 24104 или по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,001 г;

- барометр - анероид;

- термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0°C до 100°C с ценой деления 0,1°C по ГОСТ 28498;

- натрия гидроокись с массовой долей 20% по ГОСТ 4328;

- вода дистиллированная или депонированная по ГОСТ 6709.

7.4.3 Перед началом работы

7.4.3.1 Проверка системы на герметичность

Для проверки системы на герметичность:

– при открытом на атмосферу кране 2 установить уравнительную склянку 12 с на такой высоте, чтобы уровень жидкости в бюретке 6 установился на нулевом делении;

– отсоединив поворотом крана 2 систему от атмосферы, соединить реакционную колбу 1 с измерительной бюреткой 6;

– уравнительную склянку 12 опустить вниз;

– систему следует считать герметичной и пригодной к работе, если уровень жидкости в бюретке 6 после небольшого понижения остановится и не будет дальше опускаться.

Если уровень жидкости в бюретке изменяется, то необходимо проверить на герметичность все соединительные части: трубки, краны, пробки.

1 - склянка с пробиркой (реакционный сосуд); 2 – краны соединительные по ГОСТ 7995 ; 3 - воронка; 4 - подставка; 5 - клеммы для цилиндра; 6 - резиновая пробка к мантии; 7 - клемма для мантии; 6 -измерительная бюретка ; 7 - мантия; 8 - резиновая пробка N 20-22; 1 - склянка с пробиркой; 10 - пружинный зажим; 11,9 - соединительная резиновая трубка;12-уравнительная склянка,13 - отверстие для термометра

Рисунок 1 – Кальциметр КОУК

7.4.4 Проведение испытания

Навеску пудры массой 0,15 – 0,20 (± 0,001) г для кальциметра КОУК или 0,05 – 0,1 (± 0,001) г для газоволюметра, помещают в пробирку, которую устанавливают в реакционном сосуде наклонно. В реакционный сосуд, при помощи воронки, осторожно наливают 25 ± 5 см3 раствора натрия гидроокиси так, чтобы раствор находился ниже краев пробирки.

7.4.4.1 Перед началом анализа кран (2) бюретки устанавливают в вертикальное положение, соединяя бюретку и склянку с пробиркой (1) с атмосферой. Измерительную бюретку (6) с помощью уравнительной склянки (12) заполняют водой изменяя высоту. Уровень жидкости в уравнительной склянки и бюретке устанавливают на отметке 0 мл. Затем реакционный сосуд поворотом трехходового крана разобщают с атмосферой и соединяют с измерительной бюреткой.

Реакционный сосуд (1) с пробиркой плотно закрывают пробкой, соединенной резиновой трубкой с бюреткой через трехходовой кран (2).

7.4.4.2 Реакционный сосуд встряхивают так, чтобы часть раствора попала в пробирку с пудрой. В результате взаимодействия алюминиевой составляющей пробы с гидроокисью натрия выделившийся водород попадает в бюретку (6), вытесняя из нее жидкость в уравнительную склянку. Встряхивание повторяют несколько раз до полного растворения алюминия. Во время проведения опыта склянку с пробиркой необходимо брать только за горлышко. При замедленном ходе растворения допускается нагревание реакционного сосуда путем погружения в емкость с водой с температурой до 70 °С.

7.4.4.3 После прекращения выделения газа и охлаждения реакционного сосуда до температуры окружающего воздуха объем газа измеряют 2-3 раза через каждые 15 мин с помощью уравнительной склянки. Для охлаждения склянку с содержимым помещают в сосуд с водой, имеющей температуру воды в мантии бюретки.

Температура воды, охлаждающей реакционный сосуд, а также воды, заключенной в кожухе измерительной бюретки, не должна отличаться от температуры окружающего воздуха более чем на 1 °С. После того как объем газа станет постоянным, одновременно замеряют температуру воды в мантии бюретки (температура опыта) и атмосферное давление по барометру.

7.4.5 Обработка результатов

Массовую долю активного алюминия Х3, %, вычисляют по формуле (3):

X3=P-P1∙0,000216∙V273+t∙M, 	(3)

где P – атмосферное давление, Па;

P1 – упругость водяных паров при температуре анализа, Па;

0,000216 – коэффициент пересчета водорода на алюминий;

V – объем выделившегося газа, см3;

t – температура в кожухе измерительной бюретки °С;

М – навеска пудры, г.

За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное расхождение между двумя параллельными результатами измерений не более 1% полученными в условиях повторяемости, при доверительной вероятности 95%.

- 7.5 Определение массовой доли жировых добавок

7.5.1 Определение массовой доли жировых добавок методом сжигания анализируемого образца в токе воздуха

7.5.1.1 Сущность метода

Метод основан на сжигании навески пудры в потоке воздуха при 800-850 °С, с последующим поглощением образующегося диоксида углерода раствором гидроксида калия (натрия).

Массовую долю жировых добавок определяют замером объема газа, полученного после поглощения диоксида углерода раствором гидроксида калия (натрия) по шкале прибора, с последующим пересчетом по эмпирическому коэффициенту на стеарин.

7.5.1.2 Средства измерений и материалы:

- муфельная печь типа СНОЛ или любого другого типа, обеспечивающая температуру нагрева не ниже 850 °С;

- трубки для сжигания муллитокремнеземистые МКР или кварцевые;

- газоанализатор типа КГА -4-2  или Газоанализатор ГОУ-1;

- крючок, с помощью которого лодочки вводят в трубку для сжигания и извлекают из нее, изготавливают из жароупорной низкоуглеродистой проволоки диаметром 3-5 мм и длиной 500-600 мм;

- лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147, прокаленные при температуре не ниже 900 °С в течение 6 ч. Лодочки хранят в эксикаторе, шлиф крышки которого не следует покрывать смазывающим веществом;

- барометр-анероид;

- весы лабораторные общего назначения II класса по ГОСТ 24104 или по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г;

- песок кварцевый, прокаленный при температуре не ниже 900 °С;

- калия гидроксид по ГОСТ 24363 или натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор с массовой концентрацией 400 г/дм3;

- затворная жидкость: раствор серной кислоты с массовой долей 2% или раствор хлористого натрия с массовой долей 25%, подкисленный 2–3 каплями серной кислоты. Оба раствора содержат по 2–3 капли раствора метилового оранжевого.

Допускается использование других анализаторов, обеспечивающих точность результатов анализа, предусмотренную настоящим стандартом.

1 – лодочка фарфоровая; 2 – трубка для сжигания; 3 - терморегулятор ; 4 - регулятор напряжения типа РНО-250-10 или другого подобного типа; 5 - соединительная резиновая трубка; 6 - змеевиковый холодильник для охлаждения поступающей из печи газовой смеси; 7 - газоизмерительная бюретка (эвдиометр ); 8 - отверстие для термометра;9- сосуд для поглощения диоксида углерода, наполненный раствором гидроксида калия (натрия) и снабженный затворными клапанами-поплавками, которые закрывают поглотитель при его наполнении раствором гидроксида. Это устраняет возможность попадания раствора: гидроксида калия (натрия) из поглотителя в эвдиометр;10 – одноходовой кран, соединяющий эвдиометр с атмосферой; 11 - двухходовой крана, соединяющей эвдиометр с холодильником, поглотительным сосудом и атмосферой;12-уравнительная склянка.

Рисунок 2 – Установка для определения жировых добавок

7.5.1.3 Подготовка к анализу

Перед началом работы установку см. рисунок 2 приводят в рабочее состояние. Концы фарфоровой трубки закрывают резиновыми пробками со вставленными в них стеклянными трубками или затвором. Фарфоровую трубку, все соединения и краны установки проверяют на герметичность. Для этого один конец фарфоровой трубки соединяют резиновым шлангом через поглотительные банки для очистки воздуха с зажимом на конце шланга, а второй конец с аппаратом ГОУ-1.

Поглотительный сосуд (9) наполняют раствором гидроксида калия (натрия), а в уравнительную склянку (12) наливают 450 см затворной жидкости. После наполнения уравнительной склянки свежей жидкостью необходимо произвести несколько предварительных сжиганий навески пудры для насыщения жидкости углекислым газом до получения стабильных результатов определения углерода в стандартном образце. Затем двухходовой кран 10 ставят в положение, разъединяющее бюретку, поглотительный сосуд и холодильник между собой. Открыв кран 11, соединяющий эвдиометр с атмосферой, поднимают уравнительную склянку, при этом эвдиометр наполняется жидкостью. После заполнения эвдиометра жидкостью кран закрывают, затем кран 11 ставят в положение, при котором эвдиометр соединяется с поглотительным сосудом.

Спустив уравнительную склянку, дают жидкости стечь из эвдиометра. При этом уровень раствора щелочи в поглотительном сосуде повышается, поднимая поплавок.

Как только поплавок закроет выход из поглотительного сосуда, кран 11 и двухходовой кран 10 ставят в положение, при котором эвдиометр соединяется с атмосферой. Поднимая уравнительную склянку, наполняют эвдиометр жидкостью до верхнего предела. После заполнения эвдиометра жидкостью кран 10, соединяющий ее с атмосферой, закрывают, а уравнительную склянку опускают. Если аппарат герметичен, то поглотительный сосуд остается заполненным щелочью, а уровень жидкости в эвдиометре остается без изменений. Если же жидкость в эвдиометре опускается, то аппарат негерметичен. Его следует разобрать, проверить краны, смазать их вазелином и снова проверить на герметичность.

Перед началом работы проверяют правильность установки нулевого деления шкалы. Для этого кран 11 ставят в положение, разъединяющее все части системы. Открывают кран 11, соединяющий эвдиометр с атмосферой, ставят уравнительную склянку на нижнюю подставку и дают затворной жидкости стечь. При этом уровни затворной жидкости в нижней части эвдиометра и в уравнительной склянке устанавливаются на одной высоте. Подвижную шкалу передвигают так, чтобы ее нулевое деление совпало с нижним уровнем затворной жидкости в эвдиометре. Не закрывая кран 11, поднимают уравнительную склянку на верхнюю подставку, при этом эвдиометр заполняется затворной жидкостью. Кран 11 закрывают.

7.5.1.4 Проведение испытания

Навеску пудры 0,3-0,5 (±0,001) г, помещают в фарфоровую лодочку, посыпают сверху во избежание распыления прокаленным кварцевым песком. Эвдиометр должен быть заполнен жидкостью; поглотительный сосуд должен быть заполнен раствором гидроксида калия (натрия), а кран 11 должен быть закрыт.

Лодочку с навеской помещают в наиболее нагретую (800±50 °С) часть фарфоровой (кварцевой) трубки, конец которой немедленно закрывают резиновой пробкой или затвором. Через 10-20с (время, необходимое для того, чтобы лодочка и навеска приняли температуру печи) пропускают поток воздуха.  помощью крана 11 на некоторое время разъединяют холодильник (6) и эвдиометр 7, чтобы начало сжигания проходило под некоторым давлением воздуха, затем кран 11 ставят в положение, при котором газовая смесь поступает в эвдиометр. Уравнительную склянку ставят на подставку, находящуюся в верхней части газоанализатора. В таком положении уравнительную склянку оставляют до тех пор, пока смесь не вытеснит жидкость из верхней широкой части эвдиометра. Затем уравнительную склянку ставят на подставку в нижнее положение и оставляют до тех пор, пока уровень жидкости в эвдиометре не опустится почти до нулевого деления шкалы; тут же прекращают поступление кислорода, перекрывая кран 11. Одновременно прекращают подачу кислорода. После этого разъединяют пробку с фарфоровой трубкой и извлекают из трубки лодочку. Уровень жидкости в эвдиометре устанавливают на нулевом делении шкалы, при этом уровень в эвдиометре должен быть на одной линии с уровнем жидкости в уравнительной склянке. Затем, меняя положение крана 11, газовую смесь из эвдиометра переводят в поглотитель (9). Из поглотителя (9) остаток газа снова перекачивают в бюретку (6); эту операцию повторяют. Затем устанавливают кран 11 в положение полного разъединения эвдиометра с поглотителем и измеряют объем газа в эвдиометре. Для этого жидкость в уравнительной склянке и эвдиометре устанавливают на одном уровне и дают выдержку 20 с, чтобы стекла жидкость, остающаяся на стенках эвдиометра. Уравнивают мениски и по шкале эвдиометра определяют объем. Отмечают температуру газа в бюретке и атмосферное давление по барометру. Затем освобождают бюретку от газа и подготавливают аппарат для последующего сжигания.

Так как жировые добавки в пудре имеют постоянный состав (стеарин), то весь углерод этих добавок в токе кислорода сгорает до углекислого газа, который затем поглощается в газоанализаторе.

7.5.1.5 Обработка результатов

После окончания анализа находят поправку на температуру и атмосферное давление, при котором проводилось определение углерода.

Массовую долю жировых добавок, Х4 %, вычисляют по формуле (4).

X4=C∙Km∙Э, 	(4)

где C – показания шкалы эвдиометра после поглощения углекислого газа, образующегося при сжигании навески алюминиевой пудры, %;

К – поправочный коэффициент на температуру и давление;

m – навеска пудры, г;

Э – эмпирический коэффициент пересчета (Э = 0,76 при пересчёте с углерода на стеарин, Э = 0,85 – при пересчете с углерода на парафин).

За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости: абсолютное расхождение между двумя параллельными результатами измерений массовой доли жировых добавок, полученными в условиях повторяемости доверительной вероятности 95% не должно превышать 20% относительно большего значения.

7.5.2 Определение массовой доли жировых добавок методом инфракрасной спектроскопии

7.5.2.1 Сущность метода

Метод основан на сжигании навески алюминиевой пудры на анализаторе МЕТАВАК в атмосфере кислорода, измерении углерода с последующим пересчетом по эмпирическому коэффициенту. Диапазон измеряемых концентраций от 0,12% до 3,0%.

Определению не мешают другие соединения, присутствующие в пробе

7.5.2.2 Средства измерения и материалы:

- анализатор МЕТАВАК модели CS состоящий из: аналитического блока и устройство для сжигания (моноблок, объединяющий резисторную печь и аналитическую часть – персональный компьютер, порт связи USB 2.0)

- барометр-анероид по [1]

- трубки для сжигания (фарфоровые неглазурованные или муллитовые, длиной 600—700 мм с внутренним диаметром 20—22 мм, с толщиной стенок 1,5 мм.

- гигрометр психрометрический типа ВИТ-2;

- кислород технический ГОСТ 5583;

- редуктор баллонный, типа БКО-50-4 по ГОСТ 13861;

- лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147;

- эксикатор по ГОСТ 25336;

- песок кварцевый по ГОСТ 22551;

Допускается использование других вспомогательных средств измерений, устройств и материалов аналогичного назначения, технические характеристики которых не уступают указанным.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке.

7.5.2.3 При подготовке к проведению измерений выполнить следующие операции:

- лодочки фарфоровые и кварцевой песок готовят в соответствии п.7.5.2;

- перед началом работы, а также после замены трубки фарфоровой или муллитокремнеземистой дважды произвести продувку газового тракта анализатора нажатием кнопки «ПУСК» и последующим нажатием кнопки «СТОП» после появления окна «ИЗМЕРЕНИЕ»;

- проверить герметичность газового тракта. Для этого включить кнопку «ПУСК». Закрыть входной затвор на фарфоровой трубке заглушкой (ладонью).
При герметичности газового тракта на экране монитора должно фиксироваться уменьшение потока газа на датчик до величины менее 3-4 л/час;

- провести градуировку калибровочного коэффициента в соответствии с РЭ;

Рис.3 Структурная схема анализатора

7.5.2.4 Проведение испытания

7.5.2.4.1 Загрузить программное обеспечение;

7.5.2.4.2 Провести калибровку анализатора путем сжигания 2-3 навесок стандартного образца;

7.5.2.4.3 Взвесить навеску алюминиевой пудры массой 0,05 (± 0,001) г. сверху покрыть равномерным слоем кварцевого песка в количестве 0,3 г.

7.5.2.4.4 Нажатием клавиши PRINT весов скопировать значение измеренной массы пробы в окно МАССА в главном окне программы. Это значение массы будет использовано для расчета концентрации жировых добавок в анализируемой пробе.

7.5.2.4.5 Установить лодочку с навеской пробы в отверстие фарфоровой трубки;

7.5.2.4.6 Запустить процесс анализа нажатием кнопки ПУСК. Над кнопкой ПУСК появятся окна режимов работы анализатора:

- ПРОДУВКА – продувка газового тракта анализатора (20-30 сек.);

- ОЖИДАНИЕ – проверка компьютером стабильности показаний детекторов (от 10 сек.). Проверка стабильности показаний проводится автоматически;

- ИЗМЕРЕНИЕ. При появлении этого окна установить лодочку с пробой в наиболее нагретую зону фарфоровой трубки с помощью специального металлического крючка. При сгорании пробы на экране графически отображается сигнал с выхода детектора. Окончание анализа фиксировать в автоматическом или ручном режимах.

- РЕЗУЛЬТАТ. Окно появляется в автоматическом режиме окончания анализа или при нажатии кнопки СТОП в ручном режиме. Результат анализа записывается в протокол.

Убрать лодочку со сгоревшей пробой из печи.
Рассмотреть содержимое лодочки. Если проба сгорела не полностью, повторить анализ с новой навеской средней пробы этого образца.

7.5.2.4.7 Сохранить с именем результаты анализа.

7.5.2.5 Обработка результатов

По завершении анализа результаты автоматически сохраняются и записываются в протокол. Каждая строка протокола содержит информацию о проведенном анализе пробы.

- 7.6 Определение массовой доли влаги

7.6.1 Сущность метода

Метод основан на удаление массовых долей веществ из пробы пудры при термической обработке (83 ± 2°C).

7.6.2 Аппаратура и реактивы

- весы лабораторные общего назначения II класса точности по ГОСТ 24104.

- шкаф сушильный электрический с контактным или техническим терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева 81 – 85 (± 2)°С, по нормативно-технической документации.

- стаканчик типа СВ 34/12 по ГОСТ 25336;

- эксикатор 2-250 по ГОСТ 25336;

- вазелин технический ВТВ-1;

- силикагель обезвоженный по ГОСТ 3956;

- щипцы тигельные;

7.6.3 Проведение испытания

Эксикатор на 1/3 заполняют обезвоженным силикагель. Прошлифованные края эксикатора смазывают тонким слоем вазелина. Открытый стаканчик для взвешивания вместе с крышкой помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (100±2)°C и выдерживают в течение 30 мин. Затем стаканчик закрывают крышкой, помещают в эксикатор. Охлаждают до температуры, не превышающей более чем на 3°C температуру окружающего воздуха, и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака.

Высушивание стаканчика с крышкой повторяют при тех же условиях, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит ± 0,001 г.

Навеску пудры 3-5 г, вносят в подготовленный по 7.6.2 стаканчик и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака. Пробу распределяют равномерным слоем постукиванием по стаканчику и сушат в открытом стаканчике вместе с крышкой в течение 2 ч. После этого стаканчик с высушенной анализируемой пробой быстро закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе, заполненном на 1/3 обезвоженным силикагелем. Взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака.

7.6.4 Обработка результатов

Массовую долю влаги Х5, %, вычисляют по формуле (5):

X5=m-m1∙100m2, 	(5) где: m – масса стаканчика с навеской до высушивания, г;

m1 – масса стаканчика с навеской после высушивания, г;

m2 – навеска пудры, г.

За результат испытания принимают округленное до первого десятичного знака среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми с доверительной вероятностью 0,95 не должно превышать 25% относительно большего значения.

- 7.7 Определение массовой доли примесей

Определение примесей железа, кремния, меди, марганца производят по ГОСТ 12697.6, ГОСТ 12697.7, ГОСТ 12697.8, ГОСТ 12697.2. Определение содержания примесей проводят с периодичностью, установленной на предприятии-изготовителя.

Допускается применение других методов анализа, не уступающих по точности указанным. В случае разногласия анализ проводят методами, указанными в стандарте.

- 8 Требования транспортирования и хранения

8.1 Пудру перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.2 Формирование транспортных пакетов в соответствии с требованиями ГОСТ 26663. Размеры транспортных пакетов по ГОСТ 24597. Транспортная маркировка пакетов по ГОСТ 14192.

8.3 В соответствии с Правилами воздушной перевозки опасных грузов, масса груза одного упаковочного места не должна превышать 15 кг на пассажирских и 50 кг на грузовых воздушных судах.

8.4 Погрузочно-разгрузочные работы с пудрой следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Не допускается перебрасывать барабаны с пудрой и перекатывать их боковой поверхностью.

8.5 При отправке пудры в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковка и транспортирование пудры должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846.

8.6 Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухих крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Порядок совместного хранения с другими веществами и материалами в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

- 9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества пудры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения пудры составляет 1 год со дня изготовления.

Примечание – По истечении срока хранения перед использованием проверяют на соответствие требованиям настоящего документа. При соответствии физико-химических показателей срок годности продлевается на 3 месяца.

Библиография

| [1] Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений |
| --- | --- |
| [2] Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| [3] Приказ Минсельхоза России №552 от 13 декабря 2016 года | Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года) |

| УДК | ОКПД 2 24.42.21.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: Пудра алюминиевая, технические требования, безопасность, приёмка, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантия изготовителя |  |  |

Организация-исполнитель: ООО «ВАЛКОМ-ПМ»

Директор по технологии и качеству					     Е.О. Мелехов

Менеджер группы по обеспечению качества				     Т.А. Никифорова

Организация-соисполнитель: Алюминиевая Ассоциация

Руководитель направления по стандартизации			      Т.Д. Удодов

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».